PENGARUH PELARUT TERHADAP PEMBENTUKAN KOMPOSIT SILIKA TITANIA MELALUI PROSES SOL-GEL

Yulizar Yusuf, Novesar Jamarun, Zilfa

Nomor Kontrak : 21/LP-UA/SPP-DPP/K/V-2001

ABSTARK

Telah dilakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh pelarut dalam pembentukan komposit silika – titania melalui proses sol – gel. Pelarut yang digunakan adalah methanol, etanol, propanol dan butanol. Dari hasil pertanian didapatkan bahwa gel dengan mengunakan pelarut methanol dan etanol memberikan hasil yang terbaik dibandingkan pelarut propanol dan butanol.

Gel terbaik yang diperoleh diidentifikasi dengan spektrotometer infra merah, scanning electron Microscop (SEM) dan Spektrometer sinar –X. Dari hasil pengukuran spectrum infra merah didapat bahwa perbedaan pelarut tidak mempengaruhi struktur dari komposit yang dihasilkan. Analisis dengan SEM memperlihatkan bahwa Gel dengan menggunakan pelarut methanol dan etanol mempunyai kehomogenan yang sama. Dan hasil pengukuran sinar-x didapat bahwa komposit yang terbentuk bersifat amorf.