#### PEMANFAATAN SERBUK DAN ARANG

TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOMATERIAL

PENYERAP ION LOGAM KROMIUM

Oleh :

Yefrida, Rini Rahmaisa, Rahmiana Zein

Nomor Kontrak : 089/J.16/DIPA/IV/2005

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang penyerapan ion kromium (III) clan kromium (VI) dengan 3 material yaitu serbuk tempurung kelapa, arang tempurung dan arang aktif. Proses penyerapan dilakukan dengan metode statis dan pengukurannya menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 357,9 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biomaterial arang aktif lebih baik untuk penyerapan ion kromium (III) sedangkan serbuk tempurung untuk penyerapan ion kromium (VI). Pada aplikasi terhadap limbah laboratorium didapatkan kapasitas penyerapan kromium total sebesar 0,0902 mg/g oleh serbuk tempurung kelapa, 0, 001 mg/g oleh arang tempurung dan 0,1100 mg/g oleh arang aktif.