PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SABUT KELAPA

PADA SIFAT MEKANIK BETON

Oleh :

Zulfi, Maria Ulfa, Alimin Mahyudin

Nomor Kontrak : 089/J.16/DIPA/IV/2005

ABSTRAK

Telah diteliti pengaruh penambahan serat sabut kelapa pada sifat mekanik beton. Dilakukan beberapa variasi penambahan serat sabut kelapa dalam proses pembuatan beton, yaitu dengan proporsi penambahan 0%, 5%, 10% dan 15% dari semen. Kuat tekan dan kuat lentur diukur untuk setiap umur beton 0 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Dari basil penelitian diperoleh kenyataan bahwa kuat tekan beton tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Tapi kuat lentur mengalami peningkatan cukup signifikan dengan penambahan serat. Penambahan serat 10% dari semen, diperoleh kuat lentur sebesar 51 kg/cm2 sedangkan kuat lentur tanpa penambahan serat adalah 8,9 kg/cm2.