KARAKTERISASI FISIKOKIMIA DAN LAJU DISOLUSI DISPERSI PADAT IBUPROFEN DENGAN PEMBAWA POLIETILENGLIKOL 6000

Oleh:

Erizal dan Salman

Nomor Kontrak : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian pembuatan sistem dispersi padat untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi ibuprofen. Dispersi padat dibuat dengan metode peleburan menggunakan pembawa yang mudah larut yaitu PEG 6000. Dispersi padat dibuat dalam beberapa perbandingan berat antara ibuprofen dan PEG 6000 yaitu 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 dan 9:1. sebagai pembanding dibuat campuran fisika dan serbuk glibenklamida tanpa sistem dispersi padat. Serbuk dispersi Padat yang terbentuk dikarakterisasi sifat fisikokimia meliputi: perolehan kembali zat aktif dalam sistem,  jarak lebur, analisa pola difraksi sinar X, analisa thermal HSM dan analisa spektroskopi dan uji laju disolusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dispersi padat membentuk campuran eutektik sederhana pada komposisi 4:6, dengan titik lebur 51 0 C, serta berkontribusi terhadap peningkatan laju disolusi ibuprofen dari sistem dispersi padat. Dari analisa spektroskopi tidak terlihat adanya interaksi secara kimia.

Kata kunci: ibuprofen, PEG 6000, dispersi padat dan campuran eutektik.