Bidang Ilmu:

REKAYASA

RINGKASAN

PENELITIAN HIBAH BERSAING

(TAHUN II)

Pengembangan Logam Almunium Tanpa Paduan Super Kuat

untuk Konstruksi Ringan dan Industri Komponen

Tim Peneliti:

Dr. Eng. Gunawarman (Ketua)

Jon Affi, ST,  MT (Anggota)

Prof. Dr. Hiroyuki Toda (Anggota)

Ilhamdi, ST. (Anggota)

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  Nomor: 005/SP2H/PP/DP2M/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

Lembaga Penelitian

Universitas Andalas

November 2008

I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Aluminium (Al) adalah material teknik  yang memiliki banyak kelebihan, antara lain, ringan, tahan korosi, tampilan menarik, mudah dibentuk dan cadangannya  berlimpah di kerak bumi melebihi cadangan besi (Fe). Namun penggunaannya di lapangan masih sangat sedikit. Penyebab utamanya adalah karena Al memiliki kekuatan rendah (sekitar 100 MPa). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat Al. Cara umum adalah melalui pemaduan diikuti dengan perlakuan panas seperti yang diterapkan pada material pesawat terbang (Al 2024). Dengan teknik ini kekuatan Al meningkat melebihi 300 MPa. Konsekuensi serius dari teknik ini adalah peningkatan harga yang signifikan, penurunan ketahanan korosi, sulit dalam kontrol komposisi paduan dan proses recycling. Karena itu, dari sisi bahan baku,  penggunaan Al dengan tanpa/sedikit paduan (Al seri 1xxx) akan jauh lebih menguntungkan. Namun masalah selama ini adalah tidak/belum adanya metoda penguatan yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan Al tanpa paduan tersebut.

Baru-baru ini dikembangkan metoda penguatan terbaru melalui pemberian deformasi plastis menyeluruh. Salah satunya adalah proses equal channel angular pressing (ECAP). Pada proses ECAP terjadi penghalusan butir yang signifikan sehingga menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Namun begitu, masih banyak hal yang mesti diteliti secara cermat dari proses ini sebelum diterapkan di dunia industri. Salah satunya adalah, sebagai contoh, belum terlalu jelas pengaruh tingkat deformasi atau jumlah laluan terhadap sifat mekanik bahan. Lebih lanjut masih terdapat pertentangan di kalangan peneliti tentang proses mana yang dapat menghasilkan kekuatan yang paling tinggi. Karena itu kajian ini sangat menarik untuk terus dikembangkan dalam rangka mendapatkan proses ECAP yang paling efektif untuk menghasilkan Alumunium super kuat.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat bahan/logam Alumunium tanpa paduan super kuat (dengan kekuatan di atas 300 MPa). Untuk tahun I, tujuan khususnya adalah sbb:

- Merancang ulang dan membuat cetakan ECAP dengan memanfaatkan baja produksi dalam negeri.

- Menyelidiki pengaruh semua parameter ECAP seperti jumlah laluan, rute proses, bentuk dan ukuran spesimen terhadap kekuatan Al. Sebagai pembanding, proses yang sama dilakukan terhadap logam tembaga (Cu).

- Menyelidiki pengaruh suhu terhadap kekuatan Al (dan Cu) hasil ECAP untuk melihat tingkat kestabilan penguatan Al, karena pemanasan dapat menurunkan kekuatan bahan.

II. INOVASI IPTEKS

a. Kontribusi terhadap pembaharuan dan pengembangan ipteks

Proses ECAP yang sedang diteliti secara intensif ini adalah metoda penguatan terbaru. Metoda ini mengubah secara drastis anggapan yang berlaku selama ini seperti yang terdapat pada buku teks tentang Material Teknik bahwa logam murni tidak akan dapat dikuatkan secara signifikan tanpa melalui proses pemaduan. Selain itu, anggapan lama lain bahwa penghalusan butir logam tidak akan dapat dilakukan tanpa melibatkan pemanasan harus direvisi lagi. Dengan demikian metoda penguatan dengan proses ECAP ini merupakan tonggak sejarah baru di dunia material, yang memberikan harapan baru bahwa logam murni dapat diperbaiki peformansnya secara signifikan tanpa harus menambah unsur lain pada logam murni tsb.

b. Perluasan cakupan penelitian

Penguatan yang diberikan oleh proses ECAP mempunyai potensi ditingkatkan lagi dengan cara mengkombinasikan proses ini dengan proses penguatan konvensional seperti proses pengerasan regangan melalui deformasi dingin dan penghalusan butir melalui proses perlakuan panas. Secara teoritis dan hipotesis kombinasi proses akan memberikan penguatan lebih kepada material. Karena domain penguatan yang diberikan berbeda, dimana penguatan dengan ECAP untuk menghaluskan butir. Sementara pada pengerjaan dingin penguatan terjadi karena peningkatan kerapatan dislokasi yang dapat terjadi pada semua logam yang mengalami deformasi dingin. Karena itu proses kombinasi ini menarik untuk dilakukan.

III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN

- Dalam mengatasi masalah pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan peralatan transportasi akan membutuhkan Al dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena Al menjadi pilihan utama untuk membuat komponen tertentu dari struktur dan peralatan transportasi agar lebih ringan dan tahan terhadap serangan korosi/karat. Penerapan Al superkuat yang dikembangan ini untuk infrastruktur dan peralatan transportasi akan menyebabkan struktur lebih ringan karena penurunan volume/tonase Al yang dibutuhkan. Hal ini akan berdampak kepada pengurangan biaya bahan.

b. Penerapan teknologi ke arah komersial

Setelah protipe peralatan selesai diuji maka peralatan dapat dibuat dalam skala industri. Peralatan dapat diintegrasikan kepada proses rolling konvensional atau industri sendiri yang menghasilkan produk komersial setengah jadi berupa pelat dan kawat Al superkuat. Pelat dan kawat Al superkuat ini dapat diolah menjadi berbagai komponen baik untuk otomotif maupun material kebutuhan sehari-hari seperti kaleng, panci dll.

c. Alih teknologi

Teknologi sejenis sedang dikembangkan di luar negeri, namun masih dalam tahap pengujian di laboratorium. Jadi, proses cetak-tekan yang dikembangkan disini masih belum ada di industri komersil. Bila penelitian sudah selesai, teknologi proses cetak-tekan cukup mudah untuk dialihkan ke industri bahkan ke usaha kecil menengah (UKM). Investasi yang diperlukan untuk industri ini diperkirakan sekitar 2 M untuk pengadaan alat cetak-tekan, mesin press dan peralatan pendukung lain.

d. Kelayakan memperoleh hak paten/cipta

Peralatan cetak-tekan yang dikembangkan berpotensi kuat untuk dipatenkan. Hal ini sudah diawali dengan pendaftaran paten Alat Cetak-Tekan untuk Penguatan Aluminium, Paten terdaftar No. P00200700562 tanggal 4 Oktober 2007 (bukti terlampir). Paten kedua adalah Metode Pembuatan Kawat Alumunium Berkekuatan Tinggi Melalui Kombinasi Proses Cetak-Tekan dan Penarikan Kawat dengan nomor pendaftaran No. P00200800480 tanggal 23 Juli 2008 (bukti terlampir).

IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI

a. Keterlibatan unit-unit lain di perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa unit terutama Laboratorium Metalurgi dan Laboratorium Inti Produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Beberapa peralatan pendukung diperoleh dari Jurusan Fisika dan Jurusan Elektro Universitas Andalas. Secara personal, terlibat pula beberapa rekanan dari Jurusan Kimia dan Fisika.

b. Keterlibatan mahasiswa S1/S2/S3, lampirkan nama/NIM/judul tugas

akhir (skripsi, tesis, disertasi) yang ditulis mahasiswa.

Penelitian ini telah melibatkan 6 orang mahasiswa S-1 dan 2 orang mahasiswa S-2.  Sekarang ini juga dalam tahap rekrutmen 4 orang mahasiswa lagi untuk membantu penelitian ini.

Tabel  Daftar mahasiswa yang terlibat dalam penelitian

| No. | Nama Mhs | NIM | Judul Tugas Akhir |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S-1 (Skripsi) |  |  |
| 1 | Joni Syafutra Utama | 00171087 | Pengaruh Rute Equal Channel Angular Pressing (ECAP) terhadap Kekuatan, Kekerasan dan Strukturmikro Aluminium Komersil |
| 2 | Ilhamdi | 00171017 | Analisis Perubahan Sifat Mekanik dan Strukturmikro Aluminium Komersial yang Diproses Dengan ECAP Rute C |
| 3 | Eka Winardi | 00171015 | Pengaruh Laluan Proses ECAP terhadap Stuktur Mikro dan Sifat Mekanik Tembaga Komersil |
| 4 | Adia Putra | 02171020 | Pengaruh Pemampatan Buntu Terhadap Densitas, Ukuran Void, Dan Kekuatan Alumunium Komersil |
| 5 | Suhermon | 02171031 | Pengaruh Jumlah Laluan Rute Bc terhadap Strukturmikro dan Sifat Mekanik Material Tembaga Komersil Yang Diproses Dengan ECAP |
| 6 | Andre Islah Azani | 02171077 | Analisis Stabilitas Sifat Mekanik dan Strukturmikro terhadap Perubahan Temperatur pada Aluminium Komersil yang Diproses Dengan ECAP Rute Bc |
| 7 | Ronald Royner |  | Pembuatan Kawat Aluminium Berkekuatan Tinggi melalui Kombinasi Proses Cetak-Tekan dan Penarikan Kawat |
| 8 | Devilito |  | Pembuatan Pelat Aluminium Berkekuatan Tinggi melalui Kombinasi Proses Cetak-Tekan dan Pengerolan |
|  | S-2 (Tesis) |  |  |
| 7 | Hendri Yuneti | 06214046 | Analisis Perubahan Konduktifitas Termal dan Listrik Al hasil Proses ECAP |
| 8 | Hutri Satrida | 06214061 | Analisis Perubahan Konduktifitas Termal dan Listrik Tembaga hasil Proses ECAP |

c. Kerja sama dengan pihak luar (kontrak baru, royalti, dsb)

Kerjasama Penelitian dengan Laboratorium Pengujian Material (Material Evaluation Laboratory) dan Workshop Toyohashi University of Technology (TUT), Japan.

V. PUBLIKASI ILMIAH

- Gunawarman,Jon Affi dan Andre Islah Azani, Pengaruh Pemanasan Terhadap Sifat Mekanik dan Strukturmikro  Aluminium Hasil Cetak-Tekan (ECAP) Rute Bc, Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM), Unsrat, Menado, 23-26 Nov 2008.

- Gunawarman dan Jon Affi, Pengaruh Rute dan Jumlah Laluan Proses ECAP terhadap Penguatan Aluminium, Jurnal Teknika, No. 28 Vol.1 Thn. XIV November 2007, ISSN: 0854-8471, hal. 36-41.

- Gunawarman, Pengaruh Penurunan Ukuran Void Melalui Proses Pemampatan Buntu terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Aluminium Murni Komersil, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM), Unsyiah, Banda Aceh, 20-22 Nov 2007, 422-429.

- Ilhamdi, Gunawarman dan Andre Islah Azani,  Penguatan Aluminium Murni Tanpa Paduan dan Pengamatan  Stabilitas Termal untuk Integrasi ECAP ke Proses Manufaktur, Prosiding Seminar Nasional Metalurgi dan Material (SENAMM) I, Jakarta, 7-9 Agustus 2007, hal 47-55.

- Jon Affi, Gunawarman dan Suhermon, Stability of Mechanical Properties of Commercially Pure Copper Proceed by ECAP Route Bc, Prosiding Seminar Nasional Metalurgi dan Material (SENAMM) I, Jakarta, 7-9 Agustus 2007, hal 39-46.

VI. PATEN

- Alat Cetak-Tekan untuk Penguatan Aluminium, Paten terdaftar No. P00200700562 tanggal 4 Oktober 2007.

- Metode Pembuatan Kawat Alumunium Berkekuatan Tinggi Melalui Kombinasi Proses Cetak-Tekan dan Penarikan Kawat, Paten Terdaftar No. P00200800480 tanggal 23 Juli 2008 (bukti terlampir).