PRODUKSI SENYAWA BIOPLASTIK P(3HB)

DARI MINYAK KELAPA SAWIT DALAM BIOREAKTOR KAPASITAS 100 L DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN

Oleh:

Akmal Djamaan dan Anthoni Agustien

Nomor Kontrak: 023/SP2H/PP/DP2M/III/2007

Abstrak

Subyek penelitian ini adalah diversrfikasi pemamfaatan minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar untuk produksi senyawa bioplastik poli(3-hidroksibutirat) secara sebagai bahan dasar untuk produksi senyawa bioplastik poli(3-hidroksibutirat) secara produksi senyawa broplastik P(3HB) dalam bioreaktor 100 liter, termasuk penguasaan teknik ekstraksi, pemurnian dan karakterisasi sifat-sifat fisika kimia dan berat molekul dari senyawa yang dihasilkan. Selanjutnya pada tahun ke 2 (2007) hasil yang diperoleh adalah dapat mengolah plastik P(3HB\ yang telah diperoleh pada percobaan tahun 1, menjadi model kemasan pembungkus yang ramah lingkungan dengan teknik solven Casting dan blending dengan polimer sintetik poliviniklorida serta pengujian biodegradasinya secara in- vitro dan in-situ. Hasil percobaan menunjukkan bahwa P(3HB) dapat membentuk filem plastik untuk keperluan kemasan bila dibuat dengan teknik solven casting dan blending dengan campuran PVC dengan berbagai komposisi. Penguraian sampel filem  dan filem hasil blending P(3HB)/PVC di dalam larutan berair pada berbagai pH menunjukkan bahwa penguraian akan lebih cepat terjadi pada suasana basa. Penguraian sampel filem P(3HB) dan filem hasil blending P(3HB) PVC secara langsung dilingkungan, ditunjukan bahwa penguraian terjadi dengan lebih cepat dalam lumpur aktif  diikuti dalam air sungai, air laut dan tanah. Plastik filem yang memiliki komponen P(3HB) lebih besar dalam campuran P(3HB) PVC akan terurai lebih cepat.